Data Pengamatan

Berdasarkan hasil sintesis biodiesel dari minyak goreng komersial dengan menggunakan katalis zeolit dan bentonit yang telah teraktivasi, telah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Pengamatan Hasil Sintesis Biodiesel

| Parameter | Katalis Zeolit | Katalis Bentonit |
| --- | --- | --- |
| Massa minyak goreng (gram) | 100,25 | 100,05 |
| Massa metanol (gram) | 22,8487 | 22,9400 |
| Massa katalis (gram) | 3,0091 | 3,0220 |
| Massa biodiesel (gram) | 91,0701 | 97,4937 |
| Massa gliserol (gram) | 2,0015 | 0,1153 |
| Massa biodiesel setelah evaporasi (gram) | 85,4701 | 90,9437 |

Biodiesel hasil sintesis kemudian di karakterisasi untuk menentukan kesesuaian densitas dan viskositas dengan SNI 04-7182-2006. Berikut merupakan hasil karakterisasi densitas dan viskositas biodiesel hasil sintesis dengan katalis zeolit dan bentonit:

Gambar Lampiran 1. Biodiesel Hasil Sintesis

Tabel 4.2. Data Pengamatan Penentuan Densitas dan Viskositas Biodiesel Hasil Sintesis

| Parameter | Katalis Zeolit | Katalis Bentonit | Standar SNI |
| --- | --- | --- | --- |
| Massa biodiesel (gram) | 21,7657 | 21,6391 | - |
| Densitas biodiesel (kg/m3) | 868,54 | 863,50 | 850-890 |
| Waktu viskometer (s) | 11,37 | 10,03 | - |
| Viskositas kinematik (mm2/s) | 2,92 | 2,58 | 2,3-2,6 |

Karakterisasi katalis zeolit dan bentonit dalam proses sintesis biodiesel dilakukan dengan menggunakan FTIR dan XRD. Berikut merupakan analisis gugus fungsi pada zeolit dan bentonit alam, murni, dan teraktivasi:

Tabel 4.3. Hasil Analisis Katalis Zeolit dan Bentonit

| Katalis Zeolit | Katalis Bentonit |
| --- | --- |
| Minyak goreng komersial | Hasil sintesis biodiesel sebelum pemisahan |
| Evaporasi biodiesel | Biodiesel hasil evaporasi |
| Hasil akhir biodiesel katalis zeolit | Hasil akhir biodiesel katalis bentonit |

4.2 Perhitungan

1. Penentuan Volume Piknometer

Penentuan densitas dan viskositas biodiesel hasil sintesis menggunakan katalis zeolit dan bentonit alam yang telah teraktivasi diawali dengan penentuan volume piknometer yang digunakan selama analisis:

Tabel 4.4. Data Penentuan Volume Piknometer

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Massa piknometer kosong (gram) | 19,9126 |
| Massa piknometer dan air (gram) | 44, 8716 |
| Massa air (kg) | 24,959 x 10-3 |
| Massa jenis air (24℃) berdasarkan literatur (kg/m3) | 997,28 |
| Waktu pengukuran viskometer air (40℃) (detik) | 2,56 |

ρair referensi pada suhu 240C=mair pada suhu 240Cvpiknometer 997,28 kg/ m3=24,959 x 10-3kgvpiknometer vpiknometer=24,959 x 10-3kg997,28 kg/ m3 vpiknometer= 2,506 x 10-5m3

2. Penentuan Densitas dan Viskositas Biodiesel Hasil Sintesis

Penentuan densitas dan viskositas biodiesel hasil sintesis menggunakan katalis zeolit dan bentonit alam yang telah teraktivasi digunakan untuk melakukan kesesuaian dengan SNI 04-7182-2006.

Tabel 4.5. Penentuan Densitas dan Viskositas Biodiesel

Spektrum FTIR Campuran

Spektrum XRD Bentonit

Spektrum XRD Zeolit